# contribution à la caractérisation et synthèse de pigment de peinture à base de calamine.evaluation de la qualité et analyse desincertitudes sur les propriétés

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Abedghars; Mohamed Tayeb/ Ghers, Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 115 f. |
| Illustration | tab.,fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2018 |
| Sujet(s) | Pigment de fer/ calamine (calamine)/ oxydes de fer/ |

### Résumé :

Le pigment d'oxyde de fer est constitué de53,18% fer avec une gangue siliceuse. La calamine quant à elle contient 73,83% de fer. La densité du pigment et de la calamine est respectivement de ?=3.0665 g/cm3 et ?=5.4203 g/cm3. Le pigment est de structure oolithique.La calamineprésente une structure homogène des trois oxydes de fer. La taille des grains des composés est comprise entre 0,6 et 40pm avec un D50 inférieur à 8 pm. Leurs surfaces spécifiques sont de 1,6 et 1,5 m2/g. La calamine a une aptitude à garder sa magnétisation contrairement au pigment qui possède une magnétisation faible.