# Les réactions interfaciales dans le couple de diffusion ni/sn

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Adioui; Nabil/ El Bahi, Hannech/ |
| Nombre de Pages | 90 f. |
| Illustration | tab., fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2019 |
| Sujet(s) | cinétique de croissance/ Composés intermétalliques/ Interdiffusion/ |

### Résumé :

Les résultats de la microstructure des réactions de diffusion, aux températures d'état solide, dans les couples Ni/Sn à été étudié par le microscope électronique à balayage et au rayon X. La phase Ni3Sn4 est le seul produit de réaction formé dans les couples à des  températures de 150 à 220°C. La cinétique de croissance de la couche Ni3Sn4 suit la loi parabolique avec une énergie d'activation de 104 KJ mol-1. L'effet de l'atmosphère sur la microstructure  de la couche interfaciale à été étudié à 220°C pour la pression de 10-8 atm. La décroissance du tau de croissance de la couche de phase à été observée.