# Elaboration et caractérisation microstructurale des alliages Aluminium-Cobalt

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Raheb; Ibtissem/ Debili, Med Yacine/ |
| Nombre de Pages | 106 f. |
| Illustration | tab.,fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr.- Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2019 |
| Sujet(s) | cobalt/ composite/ Aluminum/ compactage/ |

### Résumé :

Le travail de recherche scientifiquede la thèse a pour objectif l'étude de l'évolution microstructurale et crystalline d’alliages binaires aluminium-cobalt (Al-10, 20, 30, 40, 50 et 60. %mCo).Pour ce faire, on a utilisé de la poudre d'aluminium et de cobalt (99,999%) dans les proportions définies selon les compositions requises. La masse totale des échantillons à préparer était comprise entre 8 g et 10 g. Le compactage à froid de poudre mélangée (Al-Co) sous une charge uniaxiale de 10 MPa a été effectué pour obtenir un produit relativement dense (60%).