# Elaboration et caractérisation d'un alliage ternaire CuZnAl

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Saoudi; Adel/ Université Badji Mokhtar/ Atoui,lhadi/ |
| Nombre de Pages | 116 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr.- Résumé en français , anglais et arabe |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2010 |
| Sujet(s) | alliage/ élaboration/ caractérisation/ |

### Résumé :

Ce travail présente une tentative d'élaboration des alliages temaires base cuivre cuznai par fonderie et coulée. après avoir mis au point un dispositif servant à l'élaboration des alliages cuivreux et en particulier le ternaire cu-zn-a, on a essayé de caractériser le produit obtenu aux moyens de la microscopie optique, microscopie électronique à balayage, calorimétrie ainsi que la mesure de dureté des échantillons à 



différents états métallurgiques : bruts de coulée et traités thermiquement (recuit, trempe directe + revenu, trempe étagée +revenu). 



les alliages obtenus ont les compositions chimiques suivantes : ahiage a1 [cu21%zn2%an d'une microstructure monophasée (a) et lalliage a2 [cu16%zn7.8%a1] 



avec une microstructure biphasée (a + y). 



du point de vue propriétés mécaniques, on a constaté qu'avec l'augmentation du taux d'aluminium, la dureté augmente. a l'état recuit, on a constaté que la dureté de l'alliage a1 (2% an est de l'ordre de 235 hv tandis que lalliage a2 (akiage à 8% al possède une dureté presque deux fois celle de l'alliage a1 (418hv) qui est traduite par une diminution notable de ductilité au cours des essais de laminage à froid.