# Elaboration et caracterisa tion des intermetalliquesTi-Al par CO-reduction des oxydes TiO2 - AI2O3  au calcium ou au magnesium

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Bourmoum; Zebida/ Université Badji Mokhtar/ Boudebane, S/ |
| Nombre de Pages | 135 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr.- Résumé en français , anglais et arabe |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | ANNABA |
| Année de Soutenance | 1998 |
| Sujet(s) | calcium/ oxydes/ |

### Résumé :

L'analyse diffractométrique nous a permis de suivre l'évolution qualitative de la poudre en fonction du temps de réduction. 

on retient que la poudre est constituée en majeure partie de l'intermétallique tial pour l'intervalle [7,2 à 72,0 ks]. l'intermétallique ti3aï, évolue progressivement pour 

devenir le constituant principal pour le reste du maintien. 

ceci montre l'influence du rapport  al2o3 / tio2 = 1/2 favorisant beaucoup plus l'enrichissement en titane de la poudre préalliée avec le prolongement du maintien. 

le rapport  al/ti  calculé à partir des données de l'analyse par e.d.a.x. le montre bien. 

ceci est aussi confirmé par l'évolution de paramètres cristallographiques du réseau 

hexagonal de la phase ti3al qui accuse des changement en fonction du temps de réduction. 

la séparation granulométrique et analyse par miscroscopie électronique à balayage ont montré que la poudre résultant de la réduction est de forme irréguliére est d'une taille moyenne de 63 pm. 

on peut donc conclure, que les conditions expérimentales mises en oeuvre dans ce travail sur l'élaboration des intermétalliques titane-aluminium, sont plus aptes a la réduction 

au calcium qu'a la réduction au magénsium. 

a notre avis, il serait plus adéquat de choisir pour ce dernier une température de travail inférieure à 1243 k et d'évoluer sous une pression de gaz inerte pour minimiser les 

pertes par évaporation et améliorer le rendement de la réduction au magnésium