# Etude de la tenue à l’usure et de l’adhérence d’oxydes formés à hautes températures d’un alliage de très haute pureté.

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Boutouta; Aziza/ Université Badji Mokhtar/ Fares, Mohamed Lamine/ |
| Nombre de Pages | 77 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr .- Résemé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2003 |
| Sujet(s) | alliage/ l'adhérence d'oxydes/ températures/ |

### Résumé :

Dans notre travail, nous nous sommes intéressés à l'étude de la comparaison de la résistance à l'usure des couches formées lors de l'oxydation isothermique [700-800-



900°c] et aux divers temps d'exposition de 5 à 75 minutes et écroui d'un alliage ferreux da très haute pureté et très faiblement allié au c, al, mn et p.



comme ces couches peuvent avoir le caractère protecteur, on a effectué le test d'indentation interfacial pour évaluer leur adhérence au substrat.



a partir de ce travail nous avons obtenu les résultats suivants :



le processus d'oxydation est thermique très activé pour la couche mixte (fe2o3 + fe3o4) 

 et très lent pour la couche extérieure fe2o; et suit la loi d'arrhenius dans l'intervalle [700-800 et 900°c].



la résistance à l'usure augmente en fonction de température dans l'intervalle de temps {5 à 60 min].



le temps critique ou la résistance à l'usure diminue avec l'accroissement de températures est à t= 75 minutes.



le phosphore allié au fer a fait diminuer la résistance à l'usure. la résistance à l'usure croit avec la diminution de l'épaisseur de la pellicule d'oxyde.



l'adhérence augmente en fonction de température due à l'augmentation de la plasticité de l'oxyde.



la largeur de la fissure dépend de la charge, de la température et de l'épaisseur de la pellicule d'oxyde.



pour la température 900°c et le temps t = 45 min, l'oxyde a une forte adhérence.