# Etude des textures de déformation et de recristallisation d'un acier doux calmé à l'aluminium

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Boutbicha; Ahmed/ Université Badji Mokhtar/ Bouzabata, R/ |
| Nombre de Pages | 99 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 1995 |
| Sujet(s) | acier/ déformation/ |

### Résumé :

Le premier but cherché dans ce travail est de déterminer si la précipitation des nitrures d'aluminium après laminage à chaud s avec les conditions données s'est réalisée . car , comme discuté précédemment [1 , 5] , ce type de précipitation joue un rôle déterminant dans la formation de textures il est souhaitable de l'éviter lors du laminage à chaud et le favoriser au cours du recuit après le laminage à froid . 

- les mesures de dureté après des recuits isothermes d'échantillons pris après laminage à chaud montrent une augmentation de la dureté avec l'augmentation du temps de recuit , suggèrant que cette variation serait due à la précipitation du nitrure d'aluminium 

l'étude par diffraction des rayons x des échantillons recuits le confirme. en effet , les pics attribués à une phase précipitée de type ain , ne sont observés par diffraction des rayons x dans les échantillons recuits qu'après un temps de recuit de 8 heures de maintien , à 600°c . pour des temps plus faibles , il est difficile de détecter ces pics de précipitation.