# Comportement microstructural et d'usure des aciers a dispersoides (NV10) apres divers modes de traitements thermochimiques

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Yazid; Mostefa / Université Badji Mokhtar/ Baccouche, M/ |
| Nombre de Pages | 100 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr . |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2001 |
| Sujet(s) | thermochimiques/ microstructural/ aciers a dispersoides / |

### Résumé :

Les aciers pluriphasés qui sont dotés des couches de cémentation et de nitruration constituent unc ossature pour augmenter la résistance à l'usure par abrasion .

la nitruration liquide de l'acier micro allié au niobium, vanadium et titane de nuance

nv 10 effectuée à la température de s80"c a des temps variables ( 90 minutes - 7h30min ) a conduit à la formation d'une couche de combinaison de type fe 21 n (e) et fe, n (y?) ct unc couche de diffusion dans lesquelles sont associés des précipités de vanadium et de niobium, l'association des précipités aux différentes couches de nitruration a permis une élévation de la durcté superficiclle jusqu'à 700 fiv.

la consolidation maximale cst expliquée à notre avis aux précipités fins de type :

nb (cn): vocn); v8 c7, nb2c qui bloquent le mouvement des dislocations.

le rôle des éléments de microalliage dans le contrôle de croissance des couches nitrurées "démeurc très limité ; par raison de leurs présence en quantités très faibles.

suivant lc procédé de nitruration appliqué à l'acicr nvi0 ; il a été constaté que la perte de masse de l'acicr nvi0 est moins prononcé à celle de l'acier pauvre. d'une autre part un traitement conventionnel de carbonitruration gazcuse offre un niveau élevée de dureté en surface ( 1200 hv } ; et une résistance à l'usure supérieur à celle du traitement combiné ; cn même temps il a été constaté qu'il n'ya pas une différence significative entre les deux nuances vis a vis la tenue à l'abrasion dans ce cas ( carbonitruration } ; cette effet peut être rendu au similitudes structuralcs des couches martensitiques des deux aciers.

vu fimportance des propriétés mécaniques performantes de l'acier nv10 et des micros additions que peut offrir cet acier, nous pouvons conclure que les aciers à haute limite d'élasticité subissant des traitements thermochimiques combinés ou carbonitrurés peuvent être utiliser dans d'autre domaines ou les exigences techniques sont sévères et remplacer

dans ja mesure du possible les aciers moyennement ou fortement alliés.