# Influence de la modification par le na sur la structure et les proprietes de l'as13

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Zerari; Aicha Beya/ Université Badji Mokhtar/ Labed.L / |
| Nombre de Pages | 84 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2000 |
| Sujet(s) | structure/ influence/ propriétés/ |

### Résumé :

Suite a cette étude pratique on est arrivé à conclure que : a l'état non modifié , la structure de l'alliage eutectique est caractérisée par la présence de silicium eutectique sous forme de lamelles grossières et par de gros cristaux de silicium primaire . cette structure donne à l'alliage des propriétés mécaniques médiocres ( rm = 159,1 mpa ; e = 74,1 mpa ;a = 2,85% ). le traitement du bain liquide que nous avons effectué par les sels se sodium , a apporté un changement radical de la structure ; de la forme lamellaire à la forme fibreuse très fine . cette transition de la structure a conduit à une amélioration des caractéristiques (surtout de l'allongement) . cependant, on remarque une tendance à la diminution de la compacité . 

on constate que l'efficacité de notre traitement est conditionnée par les paramètres : teneur en sodium et temps de maïntien . en effet , à faible teneur , la structure obtenue est non modifiée malgré la présence d'une finesse de l'eutectique et la disparition de cristaux de silicium primaire . ce qui a conduit à une légère amélioration des caractéristiques sans changement notable au niveau de la porosité.