# Etude rheologique du comportement d'un acier micro-allie au nb et v en compression a chaud

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Toualbia; Djamel/ Université Badji Mokhtar/ Retima, M/ |
| Nombre de Pages | 96 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr . |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 1998 |
| Sujet(s) | rhéologique/ acier micro-allie / compression a chaud/ |

### Résumé :

Des essais de compression ont été effectués à des températures comprises entre 750 et 1050 °c, et aux vitesses de déformation 7. 10-4 et 2. 10-3 et 1.10-2 s-1 sur un acier micro-allié. l'influence des facteurs déformation, vitesse de déformation et température sur le comportement globale de cet acier a été mise en évidence à travers respectivement le coefficient de sensibilité à la déformation n, le coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation m et l'énergie d'activation apparente q.

les résultats de cette étude du comportement rhéologique sont les suivants:

* le comportement à chaud caractérisé par les courbes contrainte-déformation de cet acier, indique la présence du phénomène d'adoucissement par restauration dynamique dans le domaine biphasé (décroissance continue des courbes due à la présence simultanée et

de la ferrite et de l'austénite dont les caractéristiques sont différentes).