# Etude de la phase silico - reductrice lors de lelaboration de lacier inoz &8c19 dans un four bilote type ld

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Rezine; Rachid/ Université Badji Mokhtar/ Atoui, L / |
| Nombre de Pages | 131 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 1995 |
| Sujet(s) | silicium/ four/ l'acier/ |

### Résumé :

Dans ce travail, nous avons étudié les conditions d'équilibre laitiermétal pendant la phase silico-réductrice lors de l'élaboration de l'acier inoxydable ferritique z8c19 (cr = 18,0 + 20,0 %) en poche pilote type ld. 

les résultats des essais effectués montrent que le partage du chrome entre la scorie et le bain ((c,203)/[c;]) a tendance à augmenter avec: 

- l'augmentation de la teneur en oxyde de fer de la scorie (cr203)/icr] = 0,4 pour feo = 5,10 % et (cr203)/{cr] = 0,83 lorsque feo = 17,36%; - la diminution de la teneur en silicium dans le bain {cr203)/[cr] = 0,4 pour si = 1,079 % et (cr203)/icr] = 0,74 lorsque si = 0,176%; - et la diminution de la basicité du laitier (%cr) = 2,88% pour v = 1,75 et (%cr) = 8,03 % lorsque v = 1,30.