# Evolution en fonction des parametres d'un laminage controle experimental des proprietes structurales  d'un acier a dispersoides au carbo-manganese elaboré par l'unité s. n. s. d'el-hadjar

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Triki; Abdelhafid/ Université Badji Mokhtar/ Schmitt, B/ |
| Nombre de Pages | 85 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr . |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 1981 |
| Sujet(s) | laminage/ propriétés structurales/ carbo-manganese / |

### Résumé :

Les aciers nvi, nv2 et nv3 sont des nuances microalliées au niobium-vanadium, produites par la société nationale de sidérurgie. à l'état de livraison, ces aciers présentent une structure ferrito-perlitique durcie par une précipitation fine (les précipités ont une taille de 80 à dans l'acier nv3).

les températures de mise en solution des dispersoides dans les aciers nv1 et nv2 ont été estimées à 1200 et 1250°c respectivement.

ces deux aciers ont subi un laminage contrôlé de 1aboratoire, nous avons choisi pour celà diverses combinaisons des paramètres de laminage (température de mise en solution, taux de réduction à chaque passe de laminage, nombre de passes et température de fin de laminage).