# Carbonitruration de l'acier Z60 CDV 5 - caracterisation des couches formees et leur comportement tribologique

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Ghous; Haoues/ Université Badji Mokhtar/ Fares, Ml/ |
| Nombre de Pages | 79 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr.- Résumé en français , anglais et arabe |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Sujet(s) | l'acier/ carbonitruration/ comportement tribologique / |

### Résumé :

Actuellement, les traitements thermochimiques trouvent de grandes applications quant à l'obtention de meilleures propriétés, telles que dureté, la résistance à l'usure et la résistance à la fatigue qui sont liées directement à la nature des couches formées. c'est pourquoi nous nous sommes proposés dans cette étude de les appliquer à un acier de nuance 2 60 CDV 5. 

pour une meilleure homogénéité de la structure et de la composition chimique, un recuit complet a été réalisé à la température 880°c. un traitement d'amélioration consistant en une trempe 1050°c et à un revenu à 525°c a été préconisé afin de pouvoir suivre et améliorer l'évolution de ces propriétés par rapport aux traitements thermochimiques. 

en vue d'améliorer les propriétés de surface, nous avons effectué deux traitements thermochimiques à savoir une carbonitruration gazeuse à la température 930°C d'une heure et une cémentation suivi d'une nitruration à basse température à des temps variant de 1h à 6h. 

Les deux traitements thermochimiques ont permis la formation de couches d'oxydes de type Fe:Vos, CrisFeO, de couches de combinaison de type Fe;N, Fe,N et de diffusion de type CrN, Fe:C. 

le traitement de carbonitruration a provoqué une oxydation interne des couches 

carbonitrurées, ce qui peut être bénifique du point de vue résistance à l'usure. 

le comportement tribologiques des couches obtenues par carbonitruration gazeuse s'est vu meilleur comparativement à celui des couches formées après le 

traitement duplex (cémentation et nitruration).