# Etude des sables siliceux pour l'obtention de sable de moulage a vert

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Hamoudi; Jamel - Eddine / Université Badji Mokhtar/ Andriouchetchkine, V/ |
| Nombre de Pages | 119 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr . |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 1989 |
| Sujet(s) | moulage/ des sables / l'obtention/ |

### Résumé :

L'étude que nous avons réalisé dans ce travail permet de tirer Les conclusion suivantes:

1) La qualité des piéces coulées dépendent fortement de La qualité des sables de moulage.

2) La composition chimique, physique et granulométrique des sables Silicéux influent nettement sur La qualité des sables de moulage 

3) Etude des sables silicéux montrent que suivant La granulométrie, La composition chimique et physique des sables (III) et (IV) pourraient être utilisés dans La fonderie.

4) Pour obtenir Le sable de moulage homogéne, il faut rendre à celui ci L'énergie nécessaire au gonflement du Liant. Dans notre cas Le temps est de 5° de malaxage.

5) La meilleure introduction des composants de sable de moulage est celui ou on introduit en premier Lieu se sable ,l'argile et l'eau 

6) La perméabilité et Le régime gazeux dans Le moule dépend de plusieurs facteurs hydrauliques et technologiques tels que La taille et Le coefficient d'angularité, La viscosite du gaz etc...

7) La composition optimale des sables de moulage , est déterminée à L'aide de La résistance spécifique et dépende de plusieurs paramétres des Sables silicéux((0 des graïins, teneur en substances argileuses, etc).