# Valorisation du phosphogypse de sonatrach dans la production du platre de construction et des éléments a sa base

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Serghine; A/ Université Badji Mokhtar/ Tikhonov, J/ |
| Nombre de Pages | 123 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr . |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 1987 |
| Sujet(s) | construction/ valorisation/ phosphogypse/ sonatrach/ |

### Résumé :

1.on a étudié les propriétés, des boues de phosphogyose (pg) pour la 

 fabrication du platre de construction et des mortiers à sa base.

2. il est montré que le pg étudié est un sulfate de calcium contenant de 97,5 à 98,0 % de ca s 04 - 2h2 o et une humidité variant de 18,5 à 20,4%. '

 3. par l'analyse chimique et microscopique, ilest établique le pg est caractérisé par la dimension des particules inférieurs à  200  et par la présence d'impuretés tels que le fluor (f) et l'acide phosphorique. (p205), qui se trouve à l'état

soluble, insoluble et syncristallisé. il est montré que lavage du pg par l' eau permet de réduire les quantités de p205 et f de 50 à 55% en

augmentant le ph du pg de 2,73 à 6,36.