# Etude de la tenacite en choc et a faïble vitesse de sollicitation des materiaux composites: cas des stratifies et des preimpregnes

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Rizi; Djamila/ Université Badji Mokhtar/ Redjel, B / |
| Nombre de Pages | 107 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr . |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Sujet(s) | matériaux composites/ sollicitation/ tenacite/ stratifies/ |

### Résumé :

Les conclusions principales que fait ressortir cette recherche sont les suivantes:

- la résine polyester montre un caractère fragile et obeit à la théorie probabiliste de weibull.

- les materiaux composites étudiés se caractérisent par le développeinent d'une zone endommagée avant ruplure.

- le moulage par projection simultanée n'induit pas d'orientation préférentielle des fibres et confère aux stratifiés un caractère quasi isotrope.

- les moulages par contact et par projection simultanée n'ont pas d'intluence sisuificative sur les contraintes à la rupture en traction et en flexion des stratifiés.

- les contraintes à la rupture mesurées en flexion sont supérieures à celles mesurées en tracuon.

- pour les differents rapports l/w experimentés celui égal à 4 et correspondant à l = 16h aboutit à des résultats de contrainte à la rupture en flexion satisfaisants.

- les bmc de formulation menzolit présentent de meilleures "caractéristiques mécaniques que le préimprégné de formulation mecelec.

- les résines polyester et phénolique présentent des tenacités comparables.

- la mesure de la tenacité dans les stratifiés se caractérise par une forte dispersion. celleci est une caractéristique de ces matériaux.