# Etude du comportement mecanique des materiaux composites multidirectionnels verre-phenoliques et verre-polyester

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Bouaziz; Ahmed/ Université Badji Mokhtar/ Redjel, B / |
| Nombre de Pages | 160 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr . |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Sujet(s) | matériaux composites/ comportement mécanique/ verre-polyester/ verre-phenoliques / |

### Résumé :

A travers cette recherche, nous pouvons tirer les conclusions suivantes:

- la résistance mécanique mésurée en flexion correspondant à la résine polyester importée est supérieure à celle obtenue sur la résine phénolique produite par le complexe d'arzew.

- la résistance mécanique mesurée en flexion de la résine polyester soumise à une post-cuisson est légèrement supérieure à celle non soumise à une post-cuisson.

- la résistance mesurée de la résine polyester est supérieure en flexion qu'en traction.

- le module élastique mesuré pour la résine polyester non soumise à une post-cuisson est indépendant du type d'essai effectué.

- la post-cuissant confère au matériau un caractère fragile.

- le comportement à la rupture de la résine phénolique utilisée est fragile.

- la dispersion des résultats de mesures des caractéristiques des résines utilisées est importante.

- la contrainte à la rupture mesurée pour le composite verre-polyester est supérieure en flexion qu'en traction.

- pour un taux de fibre de verre d'environ 30 % cotenu dans le composite verre-polyester , la résistance obtenue par traction sur des éprouvettes prélevées des plaques moulées par contact est supérieure à celle obtenue sur des éprouvettes prélevées des plaques moulées par projection simultané.

- la résistance à la rupture déterminée à partir de la prévision théorique (loi des mélanges) est nettement supérieure à celle obtenue à l'aide des mesures expérimentales.