# Utilisation de dechets industriels comme adjuvants de mouture du clinker portland

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Brahamia; Boufenara Khedidja/ Université Badji Mokhtar/ Medvedev, Dimitri/ |
| Nombre de Pages | 140 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr . |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 1989 |
| Sujet(s) | dechets industriels / adjuvants / clinker portland/ |

### Résumé :

1 - Dans la recherche présentée, on a étudié la possibilité d'utilisation des déchets industriels pour la production du ciment portland. quel que soit le type de clinker étudié (alïtique, belitique ou normal), on a montré que le gypse naturel, en tant que retardateur de prise, peut être remplacé. par le phosphogypse produit secondaire de la production d'engrais phosphatés.

2 - à l'aide d'une analyse complexe physico-chimique (aux rayons x, infra-rouge, sédimentométrie et essais mécaniques), on a étudié les propriétés des ciments contenant du phosphogypse sous différentes formes. on a prouvé qu'il est préférable d'utiliser le phosphogypse lavé qui donne aux ciments de meilleures propriétès par rapport au phosphogypse non lavé qui provoque une chute de la résistance mécanique (10 %}, de la surface spécifique blaine (22,3 %} et un retard trés important de la prise (40! + 2h 10).

3 - on a montré que le phosphogypse lavé introduit lors du broyage abaisse la broyabilité des clinkers (9,3 %), ce qui diminue la production des broyeurs et ralentit au début le

processus d'hydratation des ciments.

4 - afin d'éliminer ce phénomène négatif, on a étudié l'influence des agents tensio-actifs purs (cationique, anionique et non ionique) comme intensificateur de mouture pour lesquels on a . la 0 enregistré des augmentations de la ssb variant en moyenne de à 17 %, de la résistance mécanique à 28 j mais une chute de cette derniére à 2 j.