# Caractérisation physico-mécanique et étude du comportement mécanique d'un isobéton

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Boudjellal; Khaled/ Université Badji Mokhtar/ Redjel, B / |
| Nombre de Pages | 146 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr . |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 1994 |
| Sujet(s) | comportement mécanique/ physico-mécanique / isobéton/ |

### Résumé :

Les travaux d ' de cette recherche permettent d'avancer conclusions suivantes :

- les caractéristique physico-mécanique des deux constituante de l'iso béton (argile belge, argile italienne ) sont très proches de celle de la pouzzolane algenienne. ainsi dernière peut se substituer à ces argiles importées. 

- la résistance mécanique en flexion de l'isobéton à base d'argile expansée italienne est inférieure à celle de l'isobéton à base d'argile expansée belge. par contre en compression leurs résistances sont très proches.

- les résistances enregistées en compression, en traction par fendage et en flexion présentent des valeurs très faibles ce qui limite l'utilisation de l'isobeton sous cette forme à des elements de séparation et d'isolation.

- l'isobéton étudié à un comportement en flexion et en

traction par fendage différent de celui observé en compression. ce comportement se caractérise par une certaine fragilité.

- le facteur d'intensité de containtes critiques: kic déterminé à partir des principes de da mécanique linéaire elastiquede la rupture se caractérise par une forte dispersion.

cette dispersion a été remarquée sur les deux panneaux.