# Elaboration et caractérisation des matériaux nanostructurées et leurs propriétés (physiques et mécaniques)

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Gherib; Mebarka/ Université Badji Mokhtar/ Otmani, Amara/ |
| Nombre de Pages | 83 f. |
| Illustration | tab.,fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr.- Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2013 |
| Sujet(s) | nanomatériaux/ broyage mécanique haute énergie/ microscopie électronique/ |

### Résumé :

Les composés nanostructurés Ni50Al50, Ni80Al20 et Ni45Al45Fe10 ont été élaborées par broyage

haute énergie dans un broyeur planétaire P7. Les variations morphologiques, structurales et

microstructurales des poudres broyées ont été suivies par microscopie électronique à

balayage, diffraction des rayons X et spectroscopie Mِssbauer.

Les observations morphologiques montrent l’existence d’une large distribution de la taille et

la forme des particules de poudres Ni-Al. L’affinement Rietveld des diffractogrammes X

révèlent après 4h, la formation d’une solution solide Ni(Al) et la phase CFC dans le mélange

Ni80Al20, cependant, la formation directe de la phase B2-NiAl dans le mélange Ni50Al50 ; la

cinétique de formation de ce dernier est décrite par deux régimes caractérisés par les

coefficients d’Avrami, n1= 1,46 et n2= 0,27. L’addition de 10% du Fe au mélange Ni45Al45, a

une influence remarquable, l’analyse par la diffraction RX montre la coexistence de deux

structures cubiques différentes avec des paramètres structuraux et microstructuraux distinctes.

Ceci est confirmé par la spectroscopie Mِssbauer qui montre l’existence de ces deux

structures avec des paramètres hyperfins différents.