# Nanohybrides à base des Hydroxydes et/ou MWNTs pour le Stockage d’Energie

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Habib; Naima/ Guerioune; . Mohamed/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 144 f. |
| Illustration | tab.,fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr.- Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2022 |
| Sujet(s) | nanotechnologie/ Super-condensateur/ Nanocomposite/Nanohybride/ |

### Résumé :

Vue les problématiques liées à l’utilisation des énergies fossiles, le développement et

l’application de nouveaux nanomatériaux intelligents destinés aux stockages d’énergie

« supercondensateurs » est devenu un enjeu vital pour les sociétés humaines et industrielles. Par

conséquence, la nanotechnologie a ramené de plus pour ce domaine via des micro/nano-systèmes

ou des nanohybrides caractérisés par une composition et une porosité texturale importante à

l’échelle nanométrique.

L’objectif principal de cette étude expérimentale est de réaliser des électrodes

performantes pour un super-condensateur à base des bi-hydroxydes de Ni/Zn en utilisant une

méthode de synthèse simple/approuvée, moins couteuse et facile à mettre en œuvre dite «

hydrothermale » sous des conditions optimisées thermodynamiques bien étudiées (précurseur,

température et durée de synthèse) ainsi que leurs nanocomposites en l’associant des MWNTs

fonctionnalisés. Egalement, nous avons effectué une caractérisation structurale, texturale,

morphologique, spectroscopique, optique en utilisant différentes techniques, telles que : DRX,

FTIR, Raman, BET, FESEM, UV-Visible et XPS.En outre, nous avons effectué une série de

tests électrochimiques à travers la voltammétrie cyclique (CV), la charge/décharge (CD) et la

spectroscopie d’impédance (EIS) donnant ainsi des capacités spécifiques très importantes autour

de 2123 et 1964 F/g pour les nanocomposites (NiZn/MWNTs) (1/1 et 1/2) à 180 et 120 °C

durant 6h, respectivement; ce qui confirment l’amélioration des propriétés électrochimiques des

ii

nanocomposites en comparant avec les nanohydroxydes pures avec des valeurs autour de 898 et

777 F/g. Par conséquence, cette étude a donné des résultats très intéressants pour une application

ultérieure dans le stockage d’énergie (réalisation des super-condensateurs).