# " Etude des effets de la porosité sur les propriétés élastiques des matériaux poreux par microacoustique."

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Debboub; Salima/ Boumaiza, Youcef/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 102 f. |
| Illustration | tab., fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr.- Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2012 |
| Sujet(s) | signature acoustique/ coefficient de réflexion/ constantes élastiques/ |

### Résumé :

Notre étude se base sur l’utilisation de la microscopie acoustique à haute fréquence pour

montrer l’évolution des différentes vitesses des ondes acoustiques en fonction de la porosité

du silicium poreux. Les vitesses calculées à partir des différents coefficients de réflexion R(?)

permettent de trouver les paramètres élastiques E, G et ?. Les signatures acoustiques V(z) qui

sont obtenues expérimentalement à une fréquence de 600MHz montrent une forte atténuation

du signal acoustique lorsque la porosité augmente, ce qui nous amène à modéliser

l’atténuation aN et à étudier son influence sur la vitesse VR de propagation de l’onde de

Rayleigh.