# Croissance et Etude du matériau CuIn0.25Ga0.75Se2 obtenu par Mécanosynthèse

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Hamida; Farouk/ Université Badji Mokhtar/ Benabdeslem, Mohamed/ |
| Nombre de Pages | 73 f. |
| Illustration | tab.,fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr.- Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2010 |
| Sujet(s) | croissance/ mécanosynthèse/ matériau CuIn0.25Ga0.75Se2/ |

### Résumé :

Les effets du temps de broyage sur la croissance et les propriétés physico-chimiques de

poudres de CuIn0.25Ga0.75Se2 (CIGS) élaborées par broyage haute énergie ont fait l’objet

d’études dans cette thèse. Les poudres ont été prépares au moyen de la technique dite mécanosynthèse (MA) dans un broyeur planétaire sous atmosphère d’argon durant des cycles de

broyage de 1h et 3h. La formation ainsi que l’évolution des propriétés structurales ont été

examinées ; par diffraction des rayons X, la microscopie électronique à balayage (MEB) et

des mesures optiques. Au niveau des clichés des rayons X, les pics (112), (204/220),

(116/312) caractéristiques de la phase chalcopyrite, ont été observés. Une analyse plus fine

des diffractogrammes a révélé que pour des périodes de broyage prolongées, un accroissement

des paramètres du réseau cristallin et une diminution de la taille des cristallites des poudres

de CuIn0.25Ga0.75Se2. L’analyse de la morphologie montre que pour des cycles courts de

broyage, l’effet du soudage l’emporte sur le phénomène de fracture et pour des temps plus

importants, nous avons remarqué une amélioration de la structure. Les mesures optiques ont

fait apparaître une nette augmentation du gap optique qui passe de 1.20 eV à 1.24 eV

respectivement pour 1h et 3h de broyage