# Caracterisation microstructurale et cristallographique des alliages a base de cuivre elabores par procede hf

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Kebbache; Ismahane/ Debili, Mohamed Yacine/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 94 f. |
| Illustration | tab.,fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2011 |
| Sujet(s) | caractérisation/ cristallographique/ microstructurale/ |

### Résumé :

Dans ce travail, nous avons élaboré plusieurs alliages à base de cuivre (Cu-Al) avec

différentes teneurs en Al (%.pds Al). L’élaboration a été effectuée dans un four sous induction

haute fréquence (HF) et sous vide primaire, à partir de poudres fines de cuivre (99,99 %) et

d’aluminium (99,99 %). La microstructure qui résulte a été observée par des méthodes

métallographiques standards, diffraction des rayons X, DSC, ainsi que par microscopie

électronique à balayage.

L’utilisation de différentes techniques de caractérisation a permis d’identifier les différentes

phases intermétalliques présentes : Al2Cu, AlCu, Al4Cu9 et AlCu3.

Ce mode d’élaboration nous a permis d’obtenir une phase métastable non prévue par le

diagramme d’équilibre sans traitement thermique nommée « martensite » ainsi qu’une

séparation de phase entre cuivre et aluminium à 14% pds Al.

La microdureté Vickers des alliages massifs Cu-Al est linéaire jusqu’à 13,5% et atteint un

maximum de 1323.MPa à 13,5%pds-Al.