# Synthése et caractérisations des nanomatériaux à base de cuivre pour des applications photovoltaiques

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Rekkache; Hadjer/ Bechiri, Lakhdar/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 141 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2023 |
| Sujet(s) | couche mince/ semi-conducteurs/ broyage mecanique/ |

### Résumé :

Dans cette étude, nous avons synthétisé des nanopoudres de  Cu2SnSe3 et Cu2FeSnSe4 par broyage mécanique à haute énergie pendant 4h et 3h30, respectivement à l’aide d’un broyeur (Pulverisette 7). Les poudres broyées ont été utilisées pour déposer des couches minces par évaporation thermique sur des substrats en verre corning et en silicium Si(100)

15 -3  dopé bore 10  cm , chauffés à une température de substrats de 400°C pour CTSe et T=300°C -6  Torr.  Par la suite,

les deux semi - conducteurs ont été pour CFTSe sous un vide d’environ  10 étudiés par diverses techniques,  notamment : La diffraction des rayons X (DRX), qui a montré la présence des raies essentielles de la phase cubique. Le paramètre   cristallin déterminé à partir du diagramme de diffraction pour les deux semi-conducteurs est : a = 5,68 إ. La microscopie électronique à balayage (MEB), la spectrométrie X en énergie dispersive (EDX) et la microscopie à force atomique (AFM) ont été utilisées pour étudier respectivement la morphologie, la composition chimique et la topographie des matériaux en poudre et en couches minces.