# Elaboration et étude des nano composites Fe / oxydes de Terres Rares

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Lalaoua; Samira/ Université Badji Mokhtar/ Bouzabata, Bouguerra/ |
| Nombre de Pages | 134 f. |
| Illustration | tab.,fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2021 |
| Sujet(s) | broyage mécanique haute énergie/ pervoskites/ La(OH)3/ |

### Résumé :

L'alliage Fe – 10% La(OH)3 a été élaboré à partir d'un mélange de poudres par

broyage mécanique haute énergie dans un broyeur planétaire P7. L’évolution morphologique,

structurale et thermique a été suivie par microscopie électronique à balayage (SEM),

diffraction des rayons X (DRX) et analyse calorimétrique différentielle (DSC). Les

changements du comportement magnétique ont été étudiés par un magnétomètre à échantillon

vibrant (VSM). L’étude morphologique montre l'effet de fracture et de soudage à froid au

début du broyage (5 h). Avec l'augmentation du temps de broyage, il est observé une large

distribution de la taille et de la forme des particules, attribuée à la compétition entre les deux

phénomènes de fracture et de soudage. L’affinement Rietveld des spectres de diffraction X de

mélange Fe – 10% La(OH)3 montre une réduction de la taille des cristallites à l’échelle

nanométrique et une augmentation du taux de microdéformations. Avec la disparition de la

phase hydroxyde La(OH)3 après 5 h de broyage, la DRX montre la coexistence de deux

structures cristallines nanométriques de type Fe de paramètres et taille de cristallites

différents et la formation d’une phase pérovskite LaFeO3. Après 10 h, une structure amorphe

de La(OH)3 est observée en présence des deux phases de Fe. Les transformations

thermiques dans les poudres broyées ont été confirmées par DSC où plusieurs pics

exothermique et endothermique se chevauchent sur un large domaine de température (100 -

600°C). Ce comportement provient de la relaxation des contraintes, des défauts et du

grossissement des grains. L’existence de pics exothermiques autour de 400 °C et 600 °C

sont dues à la cristallisation et recristallisation de la phase LaFeO3. L’évaluation des courbes

d’hystérésis montre que l'aimantation de saturation (à T=300 K) diminue au début du broyage

jusqu'à 195.2 emu/g. Les valeurs de l’aimantation rémanente et du champ coercitif, après 10

h de broyage, sont de l’ordre de 6 emu/g et 70 Oe respectivement.