# Synthèse et caractérisation de couches minces de (AgxOy)/verre par CVD

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Laskri; Amina/ Drici, Abdelaziz/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 103 f. |
| Illustration | tab.,fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Sujet(s) | microstructure/ nanoparticules/ propriétés optiques/ |

### Résumé :

Dans le présent travail, nous avons étudié l'effet de la température et de la molarité de

la précurseur sur les propriétés microstructurales et optiques des couches minces d'Ag3O4

déposées par pyrolyse par pulvérisation. Des couches minces conductrices transparentes

d'oxyde d'argent (Ag3O4) ont été préparées en utilisant une solution aqueuse de nitrate

d'argent (AgNO3) et pulvérisées sur un substrat en verre sodique chauffé à 350 ° C et recuites

à 550 ° C. La diffraction des rayons X a montré que les films ont une structure monoclinique

avec une orientation préférentielle le long de la direction (031). On observe un décalage

visible du pic principal en fonction de la température et de la molarité de la solution. Les

paramètres de réseau a, b et c sont estimés à 3,68, 9,30 et 5,20? respectivement. L'analyse par

microscopie électronique à balayage (MEB) montre que tous les films sont nanostructurés et

homogènes avec des surfaces denses. Les mesures de transmittance et de réflectance sont

effectuées dans la gamme spectrale 200-1600 nm et ont donné une énergie de bande interdite

(Eg) variant dans la gamme 3,07-3,25eV. L'indice de réfraction a été étudié en termes de

modèles Moss, Ravindra et Herve – Vandamme. Les constantes optiques telles que l'énergie

de l'oscillateur (E0), l'indice de réfraction statique (n0), l'énergie de dispersion (Ed) et les

paramètres diélectriques (er) des films ont été dérivés de l'analyse et discutés.