# Etude du durcissement mecanique des materiaux  metalliques: Al-Al2O3

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Bourbia; Amel/ Université Badji Mokhtar/ Draissia, Mohamed/ |
| Nombre de Pages | 90 f. |
| Illustration | tab., fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2010 |
| Sujet(s) | microstructure/ aluminium/ caractéristiques de propriétés/ |

### Résumé :

Ce travail concerne l’étude des caractéristiques de propriétés de microstructure et de

microdureté dans les deux états brut et traité thermiquement des matériaux solides d’alliages

d’aluminium et d’alumine. Les alliages Al-(a-Al2O3) ont été élaborés sous vide et solidifiés

rapidement par la technique de fusion à induction magnétique haute fréquence (HF) à partir

d’un mélange homogène compacté de poudres de laboratoire de grande pureté (99,99%),

aluminium et alumine.

 Les alliages (HF) Al-(a-Al2O3) ont été caractérisés par analyse de diffraction de

rayons X (DRX), des observations optiques et des tests de microdureté Vickers suivis d’une

analyse combinée de surface par spectroscopie à énergie dispersive de rayons X (EDAX) et

microscopie électronique à balayage (MEB) dans les deux états brut et traité. Il a été trouvé

que les alliages de compositions inférieures à 4wt.% (a-Al2O3) ont des structures

monophasées de solution solide CFC Al. Pour les compositions supérieures, elle est biphasée

de solution solide CFC Al et la phase Rhomboédrique a-Al2O3. Les micrographies optiques

révèlent une texture de surface homogène à affinement de grains denses et équiaxes. Les

analyses EDAX ont montré que des impuretés, tels que Si, Fe et Cl provenant des poudres

d’élaboration, existent en proportions très infimes. Les micrographies MEB obtenues sont en

bon accord avec celles des observations optiques.

 Des transformations de phases dans les alumines de transition par recristallisation ou

diffusion dans les alliages contenant l’alumine Al2O3 se sont produites dans les alliages après

traitement thermique monocycle à 500°C pour 1 heure. L’apparition de phases alumine de

transition à été observée dans les alliages Al-16 et 40wt.%(a-Al2O3).

La microdureté Vickers de l’aluminium dans les alliages (HF) Al-(a-Al2O3) est

augmentée par l’addition de fine particule d’alumine a-Al2O3 dans les deux états, brut et

traité