# Investigation théorique et expérimentale des propriétés structurales et optiques des matériaux luminescents

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Bougradja; Faiza/ Diaf, Madjid/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 99 f. |
| Illustration | tab., fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2022 |
| Sujet(s) | rayons X/ spectroscopique/ matrices/ |

### Résumé :

L’étude spectroscopique des matrice cristallines fluorures de type MF2 (M=Cd, Sr)

dopées pars des ions de terres rares thulium a été consacré par ce travail.

La technique a utilisé pour synthétiser les matrices SrF2, CdF2 dopés thulium à partir

de poudres commerciales de hautes puretés est Bridgman- Stockbarger. La caractérisation des

différents composés a été réalisée d’un point de vue structural par la diffraction des rayons X

et par la technique de Bragg qui donne le paramètre de maille ajusté qui a un accord avec

ceux de la littérature. En effet, l’élément utilisé comme dopants (Tm3+) , est reconnu comme

un ion efficace pour obtenir une émission laser et c'est la raison pour laquelle nous l’avons

choisi . Des spectres d’absorption UV-Visible et IR ont été enregistrés pour les différents

échantillons, ainsi nous avons enregistré des spectres d’émission pour les deux échantillons

SrF2 : Tm3+(

2% mol ) et CdF2 : Tm3+( 5% mol ) .A partir de ces spectres, nous avons pu

observer le phénomène d’up conversion , ils sont exploité par la théorie de Judd et Ofelt

(JO).L’utilisation de cette théorie a permis de déterminer les paramètres spectroscopiques

nécessaires (les trois paramètres , probabilité de transition, durée de vie, section efficace

d'absorption et section efficace d'émission et les forces de transition qui sont ajustées par la

méthode des moindres carrés).

Pour la matrice SrF2 dopé 2%Tm3+, les valeurs de ces paramètres sont O2 = 0.225,

O4 = 1.667, O6 = 0.593 en 10-20 cm2

. Nous avons montré que les valeurs de O2 dépendent de

la structure et de la morphologie des matériaux. Les valeurs inferieures de O2 indiquent une

liaison plus ionique en raison de la compensation de charge avec des anions interstitiels F

-

dans la structure fluorite dopes avec des ions de terres rares. Les résultats obtenus de durée de

vie de fluorescence et les rapports de branchement, ont montré la possibilité d’obtenir une

émission laser et que le processus de relaxation croisée est beaucoup plus efficace dans le

cristal.

Dans le cas de la matrice CdF2 : Tm3+( 5% mol ) , les valeurs obtenues donnent des

résultats très concordants. Une étude de la luminescence en fonction de la puissance

d'excitation a été réalisée