# Elaboration et caractérisation du composé NiAl par la méthode conventionnelle, SHS et explosion thermique

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Aroussi; Soumia/ Ali Rachedi, Mahieddine/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 101 f. |
| Illustration | tab., fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2014 |
| Sujet(s) | diffraction de rayons X/ broyage haute énergie/ alliages Ni50Al50/ |

### Résumé :

Ce travail porte sur l'élaboration par différentes méthodes, combustion autopropagée et frittage, activé mécaniquement, de l'alliage binaire Ni50Al50 à partir de poudres

élémentaires de nickel et d'aluminium. La caractérisation des échantillons obtenues a été

réalisée par microscopie électronique à balayage (MEB) et diffraction de rayons X (DRX).

L'évolution morphologique des échantillons du mélange Ni50Al50, réalisée par la

méthode SHS avec l'augmentation du temps de broyage, montre la coexistence de deux

phases avec des différentes tailles. L'échantillon broyé 10 h présente une structure très fine

due à la combinaison de l'activation mécanique à la vitesse de refroidissement importante

induite par faible section de l'échantillon.

L'affinement de Rietveld des diagrammes de diffraction des rayons X révèle la

formation de deux phases B-NiAl et Y'-Ni3Al composés intermétalliques ont été synthétisés

par la synthèse par combustion de volume activé mécaniquement (MASHS). Une seule phase

B-NiAl a été formée par le processus de frittage activé mécaniquement (M2AP). L'analyse a

révélé l'absence de toute réaction entre les poudres élémentaires Ni et Al. Il est également

observé un affinement de la taille de ses cristallites, qui atteint une valeur de l'ordre de 43 nm,

et une augmentation du taux moyen de microdéformations jusqu'à une valeur de l'ordre de

0.26 %, réalisée par la méthode SHS après 10 h de broyage