# Etude de développement de structures dans les alliages à  base d’aluminium : Al-Zn et Al-Cu-Zn

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Bedboudi; Hayette/ Université Badji Mokhtar/ Draissia, Mohamed/ |
| Nombre de Pages | 104 f. |
| Illustration | tab., fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2011 |
| Sujet(s) | aluminium/ alliages/ microstructure cristalline/ |

### Résumé :

Cette thèse porte sur l’étude des propriétés de microstructure cristalline dans les alliages à base

d’aluminium. Les travaux effectués concernent des alliages de différentes compositions binaires AlXwt.%Zn (X = 4, 16, 40 et 50) et ternaires Al-Xwt.%Cu- Xwt.%Zn (X = 2, 8, 20 et 25).

L’utilisation de différentes méthodes de caractérisation telles que l’analyse par diffraction des rayons

X (DRX), l’observation par microscopie optique, les mesures de microdureté par indentation Vickers

et l’analyse thermique par calorimétrie à balayage différentiel (DSC) a permis de décrire clairement

les propriétés de microstructure et de microdureté ainsi que les transformations de phase dans ces

alliages.

L’analyse par DRX a permis d’identifier les phases en présence pour chaque composition et de

déterminer l’évolution du paramètre cristallin de l’aluminium dans ces alliages. L’observation par

microscopie optique révèle une texture de surface homogène à grains denses et uniformément

répartis dans la matrice.

L’addition du zinc à l’aluminium dans les alliages binaires Al-Zn augmente sa microdureté et que le

renforcement mécanique observé est essentiellement du à la différence de taille entre les atomes du

soluté Zn et ceux du solvant Al. Dans les alliages ternaires Al-Cu-Zn, l’augmentation de la

microdurté est due à la présence de la phase durcissante tétragonale CuAl2 (0).

L’analyse thermique par DSC a permis de suivre en fonction de la température les transformations

de phase, ce qui a conduit à la formation de nouvelles phases telle que la phase ternaire

rhomboédrique Al4Cu3Zn(t’) en équilibre avec la phase tétragonale CuAl2 (0)