# Etude des défauts électroniquement actifs dans le silicium recuit par faisceaux d'électrons pulsés

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Doghmane; Mohammed-Salah/ Institut National Des Sciences Appliquées De lyon / |
| Nombre de Pages | 96 f. |
| Illustration | fig., tab. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français |
| Diplôme | Doctorat. |
| Etablissement | Lyon |
| Année de Soutenance | 1984 |
| Sujet(s) | silicium/ recuit faisceaux / électrons pulsés/ niveaux profonds/ spectroscopie transitoire / |

### Résumé :

Des diodes Schottky ont été réalisées sur du silicium du type N dont la surface a subi un recuit par bombardement électronique pulsé (R.E.P.). Au-dela d'un seuil situé aux environs de 1.0 J/cm², le R.E.P. provoque une forte détérioration des caractéristiques électriques des diodes, une diminution de la bar- rière de potentiel au contact Au-Si (N) et une augmentation rapide du facteur d'idéalité. Par oxydations anodiques successives, on a pu suivre l'évolution de toutes ces caractéristiques électriques en fonc- tion de l'épaisseur enlevée du matériau (Si). En outre, une amélioration sensible de ces mêmes carac- téristiques est obtenue sur des échantillons traités par R.E.P. et suivi d'un recuit thermique isochrone sous H2 durant 30 mn jusqu'à 600°C.

La technique de spectroscopie transitoire des niveaux profonds (D.L.T.S.) est utilisée pour étudier les défauts électroniquement actifs induits par R.E.P. dans le Si vierge N (100). Cinq défauts profonds sont observés à des niveaux situés à (Ec0.48eV, (Ec 0.42eV), (Ec 0.38eV), (Ec0.29eV) et (Ec- 0.22eV). Leur apparition dépend une part de la fluence et d'autre part de l'énergie moyenne des élec- trons. Le recuit thermique de ces défauts est effectué dans un four sous atmosphère d'hydrogène pen- dant 30 mn. Par ailleurs, l'effet de l'implantation d'hydrogène (H+) sur les niveaux observés, est égale- ment étudié. Enfin, l'évolution des profils de distribution en profondeur détermines par la technique de Double Corrélation (D.D.L.T.S.) est analysée pour différentes fluences de l'irradiation.