# Elaboration, caractérisation des alliages Fe1-x-y Alx Cry et étude du comportement à l'oxydation haute température

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Chanbi; Daoud/ Chater, Rabah/ |
| Nombre de Pages | 79 f. |
| Illustration | tab.,fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, arabe et anglais |
| Diplôme | Magister. |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2006 |
| Sujet(s) | broyage à haute énergie/ oxydation à haute tempéraure/ |

### Résumé :

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l’élaboration des alliages

nanocristallins Fe1-(x+y) Alx Cry (x=20, 35, 50, y=1.5) en utilisant la mécanosynthèse. Le broyage à

haute énergie a permis d’élaborer, à partir d’éléments purs, des mélanges homogènes et

nanostructurés. Dans les conditions utilisées, le broyage conduit à la formation d’une phase

homogène cristalline et cela quelque soit la composition du mélange initial. Les résultats de

diffraction, obtenus sur les échantillons de FeAlCr broyés (7h et 14h), ont permis la

détermination du paramètre de maille, de la taille moyenne des grains cristallins. Le paramètre de

maille augmente avec la teneur en aluminium, mais augmente aussi avec le temps de broyage

pour les mêmes alliages. La taille moyenne des cristallites augmente légèrement avec la teneur

en aluminium, mais diminue lorsque le temps de broyage augmente pour le même alliage. La

morphologie des poudres (MEB) peut être décrite par une assemblée de grains nanocristallins de

structure lamellaire pour les alliages broyés pendant 7 et d’une structure d’aspect typique de

boule de maïs éclaté (pop corn) pour les alliages broyés pendant 14 h. La taille des cristallites

augmente légèrement avec la teneur en Al, mais diminue lorsque le temps de broyage augmente

pour le même alliage. L’étude des poudres FeAlCr par analyse EDS indique une proportion de

Fer, Al et Cr proche de la composition nominale