# Contribution à l'étude de frittage par induction des comprimés de Fe,FE+1 C et Fe+1 / C+2 / Cu

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Bendjeddou; Louisa/ Université Badji Mokhtar/ Boudebane, Said/ |
| Nombre de Pages | 82 f. |
| Illustration | tab., fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2004 |
| Sujet(s) | porosité/ frittage/ chauffage par induction/ |

### Résumé :

Cette étude a montré l'influence de la vitesse de montée en température sur l'évolution de la porosité et du grain lors du frittage des comprimés de Fe, Fe+1%C et Fe+1%C+2%Cu.

Un chauffage rapide par induction semble accélérer le phénomène de sphéroïdisation des pores, la formation des ponts mais aussi le grossissement des grains, sans pour autant

engendrer une densification perceptible du fritté. C'est, beaucoup plus la consolidation du

matériau qui s'opère lors de ce type de frittage, qu'une densification. la dissolution du

graphite dans le Fer y et la diffusion du carbone, se déroulent normalement avec la formation

d'une perlite lamellaire fine. L'addition du cuivre agit sur la mobilité du carbone, il en résulte

l'apparition de zones ferritiques avec un début de graphitisation, sans changement de la

porosité initiale.