# Synthèse d'un oxyde transparent conducteur (OTC) par pulvérisation chimique (ZnO, NiO)

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Benzarouk; Hayet/ Drici, Abdelaziz/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 113 f. |
| Illustration | tab., fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2008 |
| Sujet(s) | électrique/ spectrophotomètre / oxyde transparent conducteur/ |

### Résumé :

L’objectif de notre travail est la préparation de deux types d’oxydes transparents

conducteurs (OTC) utilisés dans les cellules solaires en couches minces obtenues par

pulvérisation chimique (Spray pyrolysis).

? Les couches minces d’oxyde transparent conducteur type n de ZnO.

? Les couches minces d’oxyde transparent conducteur type p de NiO.

Nous avons étudiés l’impact des variations des divers paramètres de dépôt (température

du substrat, la concentration du solution précurseur, traitement thermique et temps de

dépôt) sur les propriétés optiques (transparence), électriques (conductivité) et structurales

(texture, paramètres cristallin, taille des grains, effet de contrainte, microstructure de la

surface) des couches de ZnO, NiO

Nous avons déposé des couches minces de l’oxyde de zinc sur des substrats en

verre portés à une température varies entre 240°C-410°C pour quatre molarités différentes

(0.1-0.2-0.3-0.4)M/L de la solution précurseur (ZnCl2-H2O), et pour l’oxyde de nickel la

température du substrat varie entre 300°C-400°C avec deux molarités différentes (0.1-

0.2)M/L de (NiCl2-6H2O), et variation de temps de dépôt.

Les films de ZnO subissent ensuite un traitement thermique à 320°C à l’air ambiant

pendant 1heure dans un four.

Après l’élaboration de nos couches, elles sont analysée par des différentes

techniques de caractérisations (DRX, EDAX, quatre points, MEB, spectrophotomètre,

profillomètre……). Pour la caractérisation des échantillons de NiO, nous nous sommes

limités à une étude morphologique et électrique à température ambiante

Toutes les couches synthétisées possèdent une structure cristallographique

hexagonale compacte et présentent une orientation préférentielle suivant le plan (002), les

paramètres cristallin a et c sont estimés de 3.20 ?, 5.20 ? respectivement. La largeur de la

bande interdite est de l’ordre de 3.2eV