# Contribution a l'etude du ferrite grenat de terbium (tb3fe5o12) par mesure de chaleurs specifiques a basse temperature

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Ali Rachdi; Rym/ Université Badji Mokhtar/ Lahoubi, Mahieddine/ |
| Nombre de Pages | 49 f. |
| Illustration | tab., fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2006 |
| Sujet(s) | basse température/ contribution/ terbium/ |

### Résumé :

C'est dans le ferrite grenat de terbium Tb3Fe3O12 (ou TbIG, Terbium Iron Garnet) que l'anisotropie atteint des valeurs parmi les plus grandes à basse température où elle induit des effets magnétostrictifs importants qui conduisent simultanément à des déformations rhomboédriques et à l'apparition de structures non colinéaires du type << parapluie ». Depuis la première étude faite par HARRIS et MEYER sur des polycristaux de REIG, aucune étude nouvelle n'a été faite jusqu'à ce jour à notre connaissance, sur des monocristaux, en dehors de celles de GUILLOT et al sur ErIG et YIG.

Nous avons donc entrepris l'exploitation des données expérimentales par mesures de chaleurs spécifiques Cp(T) en champ magnétique nul et à basse température (5.5 K-25 K), sur un échantillon TbIG monocristallin.

Les résultats obtenus, nous ont permis d'évaluer avec une bonne précision une propriété magnétique macroscopique importante, à savoir, la contribution magnétique Cp(Tb3+) des moments de terbium dans cette gamme de température. Les résultats obtenus sur ce composé améliorent donc ceux obtenus sur un échantillon polycristallin par HARRIS et MEYER d'environ 1.5 Joule/Mole.K à 20 K. On peut donc envisager de confronter à nouveau nos résultats aux modèles déjà existants. Enfin, nous pensons avoir mis en évidence un résultat tout à fait intéressant, à savoir, l'existence de deux domaines de températures distinctes entre 1.5 K et 25 K, séparés par une température caractéristique située à 4.2 K.