# Elaboration par fusion haute fréquence et caractérisation microstructurale d’alliages binaires Al-Cu

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Boukhris; Nourredine / Debili, Mohamed Yacine/ Université Badji Mokhtar/ |
| Nombre de Pages | 110 f. |
| Illustration | tab., fig. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2009 |
| Sujet(s) | microstructure/ microscopie électronique/ aluminium cuivre/ |

### Résumé :

Les matériaux étudiés sont des alliages binaires Aluminium Cuivre (10at% à

90.3at%Cu) produits par fusion haute fréquence. La microstructure qui en

résulte a été observée par des méthodes métallographiques standard, diffraction

des rayons-x, ainsi que par microscopie électronique à balayage.

La microdureté Vickers des alliages massifs atteint un maximum de

18000MPA .Une phase métastable inattendue (phase thêta’) a été observée à

l’intérieur des grains dans l’alliage Al-37%atCu. Un modèle cristallographique

de passage de la maille CFC de l’aluminium à celle tetragonale bases centrées

de la phase métastable thêta’, mettant en jeu les dislocations a été proposé et qui

semble très proche de la réalité.

La microdureté croit régulièrement et la taille de grain decroit avec la teneur en

cuivre. Ce phénomène de durcissement significatif de l’aluminium par ajout de

cuivre est du à une combinaison entre l’effet de solution solide, de taille de grain

et de zones de Guinier-Preston(ZGP)