# Etude microstructurale des alliages aluminium-Fer

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Fekrache; Abdelhak/ Université Badji Mokhtar Annaba/ Bouzabata , bouguerra/ |
| Nombre de Pages | 65 f. |
| Illustration | fig., tab. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Magister |
| Etablissement | Annaba |
| Année de Soutenance | 2008 |
| Sujet(s) | microstructurale/ alliage aluminium/ alliage A1-Fe/ |

### Résumé :

cette etude a permis de caractériser plusieurs alliages A1 -Fe de différentes compositions en fer élaborés par fusion haute fréquence .différentes phases déja prévues par le diagramme d'équilibre.Le degré d’ordre à grande distance et le facteur de température ont également

été déterminés.

Les mesures de microdureté Vickers montrent un maximum prononcé vers 50%

poids Al, ce qui est en faveur d’un effet de durcissement combiné mettant en jeu le

durcissement de solution solide et le durcissement par précipitation.

L’analyse par diffraction des rayons x des quatre échantillons Al-74wt

%Fe Al-60wt%Fe brut et Al-74wt%Fe, Al-60wt%Fe traités indique qu’il y a une

phase ordonnée. Nous avons pu observer des raies de diffraction correspondant à la

structure ordonnée B2 (C.C, aB2=0.289nm) en plus d’autres raies correspondant à la

phase d’équilibre stable Al2Fe.