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Effets de deux inhibiteurs organiques sur la corrosion de l’aluminium dans différents milieux
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Résumé :
L’inhibition de la corrosion de l’aluminium 5086 dans deux milieux acides (HCl à 1M et H2SO4 à 1M) a été étudiée par l’utilisation de deux inhibiteurs organiques : La Pâte de Nigella Sativa (PNS) ramenée d'Istanbul (Turquie) obtenue par extraction à froid de son huile et le 2-amino-5,7-dimethyl-1,2,4-triazolo [1,5-a] pyrimidine (ADTP) synthétisé au

niveau du laboratoire de SOMOPC de l’UBMA Annaba. Cette étude a été menée par la méthode de Perte de Masse (PM), la Polarisation  thermodynamiquement (PDP) et la Spectroscopie d’Impédance Électrochimique (SIE). La caractérisation des inhibiteurs a été réalisée par FTIR, UV-visible, phytochimie, RMN H, RMN C, et celle de la surface de 1 13 l’aluminium par MEB-EDS et profilométrie. Les efficacités inhibitrices maximales de l’Extrait de la Pâte de Nigella Sativa (EPNS) sont de 99,57 % à 4,10⁻² v/v et 95.11% à 1.10  -2 v/v dans HCl et H2SO4 respectivement. Alors que celles de l’ADTP sont de 93,67% à        

10  M et 76.95% à 10  M dans HCl et H2SO4 respectivement. Les deux inhibiteurs agissent -5 -3 comme inhibiteurs mixtes. D’après les paramètres thermodynamiques, le processus d’adsorption est spontané, endothermique, physi-chimisorbée par l’EPNS et chimisorbée par l’ADTP dans les deux milieux. Les adsorptions obéissent à l’isotherme de Langmuir. Les observations microscopiques par MEB-EDS et  protométrie confirment les résultats obtenus par les trois méthodes d’étude. L’EPNS et l’ADTP sont deux inhibiteurs efficaces contre la corrosion de l’aluminium 5086 dans les deux milieux acides étudiés.




