# Élaboration et caractérisation d’un superalliages à base de nickel

| Type Document | Thèses / mémoires |
| --- | --- |
| Langue | Français |
| Auteur(s) | Bendriss, Houceme/ Boudebane, Said./ |
| Nombre de Pages | 66 f. |
| Illustration | ill. |
| Format | 30 cm |
| Notes Générales | Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe |
| Diplôme | Doctorat |
| Etablissement | Université Badji Mokhtar Annaba |
| Année de Soutenance | 2026 |
| Thème | Métallurgie |
| Classification(s) | / |
| Sujet(s) | composites à base de Ni/ consolidation/ désintégration/ |

### Résumé :

Un alliage de type Udimet 720, spécialement enrichi en aluminium, a été développé selon un frittage non conventionnel en deux étapes. La première étape s'est déroulée à 1380°C pendant 0,5 h, alors que la seconde à 1180°C durant 3 h. Le matériau fritté ainsi obtenu, a ensuite été forgé à 1200°C, sous une charge de 50 kg et avec une hauteur de chute de 220 mm, afin de fragmenter les agrégats des composants durs. Après forgeage, un recuit d'homogénéisation a été réalisé à 800°C, pendant 1,5 h. La technique de consolidation comprend une mise en solution à 1080 °C et un vieillissement à 800°C, selon différents temps de maintien. Les techniques d'analyse par diffraction des rayons X (DRX) et les observations au microscope électronique à balayage (MEB) avec analyses semi-quantitatives (EDS) ont permis de révéler l'impact des ajouts d'aluminium et du vieillissement, sur l'évolution microstructurale du matériau. L'alliage fritté contenant 5,25 % d'Al présente une structure complexe composée d'une matrice métallique y, du carbure de chrome Cr₂₃C₆ et d'une grande variété d'intermétalliques binaires. Malgré cela, la mise en solution a provoqué une dissolution presque complète de ces composés et, par conséquent, une saturation du réseau cubique du nickel. Une intensification du phénomène de précipitation, due à la formation de l'intermétallique y' (Ni, Co)₃(Al, Ti), puis du carbure de chrome allié (Cr, Co, Ni, Mo, Ti)₂₃C₆, a conduit à un durcissement notable de la matrice austénitique, atteignant une microdureté de 700 HV₀,₁.